Техническая характеристика

продукта 3882

Октябрь 1998

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт LOCTITE 3882 – клей отверждающийся при комнатной температуре или под воздействием тепла, с серебряным наполнителем, разработанный для приклеивания проводников в электронике, если требуется хорошая гибкость соединения. Продукт может наноситься шприцом или способом трафаретной печати. Продукт является электро- и теплопроводящим. Обеспечивает прочное долговечное клеевое соединение различных материалов, включая металлы, керамику, стекло, слоистые и литые пластики. Типичные области применения – сборка и ремонт гибких электрических цепей, приклеивание электронных компонентов и экранирование.

СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

Химический состав			Эпоксид

Внешний вид				Серебристая паста

Плотность	 			2.9

Вязкость 				густая паста

Соотношение для смешивания

(при смешивании на месте)

смола : отвердитель			100 : 115

Жизнеспособность смеси

(смешанной или размороженной),час	2 - 4

СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

Физические свойства					значение

Предел прочности при сдвиге – Al - Al, ASTM D 1002,

фунт на квадратный дюйм					> 1000

Температура стеклования, ASTM D 3418-82  Tg, оC		- 10оС

Теплопроводность						> 1.5W/mоC

Объемное сопротивление, Mil 883D @ 25oC, Ом-см		< 0,001

Extractable Ionic Content (ppm): Mil 883E

(содержание): (ppm)

Фтор(F) 								<6.0

Хлор(CI) 							>100*

Калий(K) 							17.1

Натрий(Na) 							3.2

* продукт не рекомендутся для использования fine pitch or die attach applications.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

24 часа при 23 оС

2 часа при 65 оС

1 час при 110 оС

Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

Хранение

Если продукт поставляется в отдельных контейнерах для части А и части В хранение при комнатной температуре (23 оС) до 6 месяцев. Если продукт предварительно смешан и заморожен – хранение при температуре – 40 оС в течение 1 (одного) года. Срок хранения может изменяться в зависимости от упаковки. Дополнительная информация может быть получена в региональном представительстве Локтайт.