ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт LOCTITE®- 495 является низко вязкостным этилцианоакрилатным клеем общего назначения.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание резины, пластмасс, металлов

СВОЙСТВА НЕЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

|  | Значение | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Химический состав | Этил-цианоакрилат |  |
| Внешний вид | Бесцветный |  |
| Удельный вес @ 25C | 1.05 |  |
| Вязкость @ 25C, mPa.s (cP) |  |  |
| Брукфелд LVT |  |  |
| Шпиндель 1 @ 30 об/мин | 45 | от 25 до 60 |
| Температура вспышки (TCC), C | >80 |  |
| Давление пара Мбар | <1 |  |
| Срок годности при хранении при 20 C, мес. | 12 |  |

Время фиксации

Определяется в секундах после соединения склеиваемых поверхностей при наборе прочности до 0,1 Н/мм2 при 22 0С, 50% относительной влажности по стандарту ASTM D1102 и DIN 53283.Время зависит от вида склеиваемых материалов, относительной влажности и температуры. Скорость фиксации увеличивается при нанесении продукта тонкими линиями и исключении передозировки наносимого продукта.

Время фиксации при склеивании металлических и неметаллических материалов

| Материал | Время фиксации(сек) |
| --- | --- |
| Отожженая сталь (обезжир.) | 10-30 |
| Алюминий (обезжир.) | 5-15 |
| Оцинкованное покрытие | 30-90 |
| Неопреновая резина | <5 |
| Нитриловая резина | <5 |
| АБС | 10-30 |
| Поливинилхлорид | 3-10 |
| Поликарбонат | 20-60 |
| Фенольные материалы | 5-20 |

Все поверхности были очищены изопропиловым спиртом

Время и прочность могут значительно изменяться для различных типов пластмасс, резины и листовых металлов.

Зависимость времени фиксации от относительной влажности при склеивании синтетической резины Buna N приведена ниже.

При значительном увеличении времени фиксации из-за низкой относительной влажности или больших зазоров рекомендуется применять активатор. Однако использование активатора может привести к потере прочности соединения. Поэтому при применении активатора рекомендуется проводить предварительные испытания.

При нормальном времени фиксации процесс полимеризации длится в течении 24 часов до окончательного набора химостойкости соединения.

Физические свойства заполимеризованного продукта.

На большинстве материалов окончательная прочность достигается через 12 часов при 22 0С.

| Коэфф. термич. расширения по ASTM D696, K-1 | 100 x 10-6 |
| --- | --- |
| Коэфф. теплопроводности по ASTM C177, W.m-1K-1 | 0.1 |
| Температура размягчения, C | 165 |
| Рекомендуемый зазор мм. | 0.05 |
| Максимально допустимый зазор мм. | 0.1 |
| Очиститель | Ацетон |

Электрические свойства

|  | Константа | Фактор |
| --- | --- | --- |
| Диэлектрич. конст. 25°C по ASTM D150, |  |  |
| Частота 100Hz | 2-3.3 | <0.02 |
| 1kHz | 2-3.5 | <0.02 |
| 10kHz | 2-3.5 | <0.02 |
| Объёмное сопротивление по ASTM D257, .cm |  | 0.2-1 x 1016 |
| Поверхностное сопротивление по ASTM D257, |  | 1-8 x 1016 |
| Диэлектрическая прочность по ASTM D149, kV/mm |  | 25 |

Свойства заполимеризованного продукта

| Прочность на сдвиг по ASTM D1002,DIN 53283,N/mm2 | Значение |
| --- | --- |
| Отпескоструенная сталь | 12-26 |
| Отпескоструенный алюминий | 12-19 |
| Оцинкованное покрытие | 6-13 |
| АВС пластик | 6-20 |
| Поливинилхлорид | 6-20 |
| Поликарбонат | 6-20 |
| Фенол | 6-20 |
| Неопреновая резина | 5-15 |
| Нитриловая резина | 5-15 |
| Прочность на отрыв по ASTM D2095, DIN53282,N/mm2 |  |
| Отожженая сталь | 12-25 |
| Синтетическая резина Буна N | 5-15 |
| Прочность на отслаивание по ASTM D1002/DIN 53283 N/mm2 |
| Обезжиренная сталь | <0.5 |

Стойкость к окружающим воздействиям

Термостойкость

Определена по ASTM D1002/DIN 53283 на отпескоструенной отоженной стали через 1 неделю при после склеивания при температуре 22C

Тепловое воздействие

Определена по ASTM D1002/DIN 53283 на отпескоструенной отоженной стали через 1 неделю при после склеивания при температуре 22C

Химостойкость

Определена по ASTM D1002/DIN 53283 на отпескоструенной отоженной стали через 1 неделю при после склеивания при температуре 22C

| Растворитель | Темп. | Время воздействия растворителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 час | 500 час | 1000 час |
| 95% влажность комн. темп. | 40°C | 80 | 75 | 65 |
| 95% влажность комн. темп. (на поликарбонате) | 40°C | 100 | 100 | 100 |
| Моторное масло | 40C | 100 | 100 | 95 |
| Этилированный бензин | 22C | 100 | 100 | 100 |
| Изопропанол | 22°C | 100 | 100 | 100 |
| Этанол | 22C | 100 | 100 | 100 |
| Трихлорэтан | 22C | 100 | 100 | 100 |

Общая информация

Меры предосторожности

Избегать контакт с кожей и глазами. Склеенную кожу разъединять осторожно, используя круглый предмет, предпочтительно после мытья в теплой воде с мылом. Оставшийся на коже клей не токсичен и будет отторгнут кожным жиром через несколько дней. При склеивании ресниц промыть их теплой водой и при необходимости обращаться к врачу.

Работать с клеем в хорошо проветриваемом помещении. Наиболее благоприятная влажность окружающего воздуха -55%.

Хранение

Хранить продукт в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте. Срок хранения продукта в неоткрытой упаковке составляет не менее 12 месяцев. Наиболее благоприятная температура хранения -5C.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими орагизациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.