Описание продукта

Продукт Локтайт 5004 – специальный клей на основе растворителя, предназначенный для склеивания труб из ультраполивинилхлорида (uPVC). Он был специально разработан для использования в соединениях питьевой воды. Продукт соответствует гигиеническим требованиям German Health Authorities.

Типичные области применения

Продукт применяется для соединения ультраполивинилхлоридных (uPVC) трубопроводов газа и воды, испытывающих сопротивление сдвига при давлении.

### Свойства неполимеризованного материала

|  | Значение |
| --- | --- |
| Тип химич. Соединения | раствор ультраполивинилхлорида |
| Цвет | белый |
| Плотность при Т 25(C | 0,96 |
| Вязкостьy при Т 23(C, cps) | 2.500 |
| Растворители | THF, метилэтилэктон. циклоэтанол |

#### Типичная характеристика отверждения

Склеиваемые соединения должны находиться в неподвижном состоянии в теч. 5 мин. после нанесения продукта. Испытание под давлением должно проводиться не ранее  чем через 24 часа после склеивания.

Общая информация

Этот продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (MSDS).

## Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F to 82(F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Указания по применению

Небольшое количество клея должно быть нанесено на раструб. Большее кол-во клея наносится на трубу, которая должна быть немедленно вставлена в раструб (4 мин. при 20OC). При более высоких температурах это время до

соединения должно быть сокращено, напр. до 1 мин. при 40(C. Склеенные части должны оставаться в неподвижном состоянии в теч. 5 мин. при  20(C. При более низких температурах это время ожидания увеличивается.

Одобрения

Продукт Локтайт 5004 соответствует требованиям DIN 16970 и KRV guideline R1.17., правилам по монтажу и проверке дренажных трубопроводов, а также стандартам клеящих материалов BS 4346, part 3, ASTM D2564and NEN 7106.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.