ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LOCTITEÒ 595 - однокомпонентный, полимеризующийся при комнатной температуре состав для прокладок, разработанный для обеспечения надежной герметизации механических соединений. Продукт полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя прочную, эластичную, силиконовую прокладку. Продукт противостоит старению, воздействию окружающей среды,  термическим циклам, УФ излучению и озону не становясь при этом твердым, не давая усадки и не трескаясь. Продукт предназначен для склеивания и герметизации большинства материалов (для бетона не рекомендуется).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Без усадки

- Хорошая адгезия и эластичность

- Защита от влажности и грязи

- Заполнение больших трещин и швов

- Не горючий

ПРИМЕНЕНИЕ

- Электрическая изоляция

- Защита контактов от механической нагрузки

- Установка декоративных элементов

- Герметизация воздуховодов, вентиляционных труб, дверей, окон

Указания по применению

| 1. | Очистить высушить поверхности. Удалить все масло и смазку. |
| --- | --- |
| 2. | Нанести продукт на поверхность. При склеивании нанести на одну из поверхностей и немедленно собрать соединение. При использовании аэрозольных баллонов и картушей наносить силикон по ходу использования (вперед). |
| 3. | Немедленно стереть излишки материала. |
| Очистка |  |
| 1. | После нанесения продукта выдавите через насадку герметик, который заполимеризуется и защитит оставшийся продукт от влажности. В дальнейшем просто удалите отвержденный продукт с носика насадки. |
| 2. | Удалите неотвержденный материал с деталей и инструмента сухой тканью. Если на материале образовалась пленка, сотрите материал сухой тканью. |
| 3. | Протрите руки сухой тканью или очистителем для рук. |

Свойства неотвержденного продукта

|  | Типичные значения |
| --- | --- |
| Химический тип | Уксусный силикон |
| Внешний вид | Прозрачная паста |
| Запах | Уксусная кислота |
| Удельная плотность | 1,01 |
| Вязкость | Тиксотропная паста |
| Точка вспышки,°С | >93 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

LoctiteÒ 595 полимеризуется под воздействием влажности воздуха. Поверхностная пленка образуется через два часа, с полной полимеризацией в течение 24 часов. Время полимеризации зависит от температуры, влажности и зазора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28°C, если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является   определение пригодности любых методов производства  упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть  при обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели,  которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация  Локтайт отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов или заявок на патент.