Описание продукта:

Продукт Локтайт 7201 Deep Pour Grout является эпоксидной композицией с наполнителем для заливки на глубину до 150 мм, включая применения по формированию фундаментов под рельсы, основания и др. конструкции с температурой эксплуатации от –29° до   +107°C  (–20° to +225°F).  Продукт обладает высокой прочностью на скручивание.

Особенности:

- Эпоксидная основа с наполнителем, безусадочность, высокая химостойкость

- Саморастекаемость, универсальность применения, коррозионная стойкость

- Быстрота и легкость работы с продуктом, короткое время простоя оборудования.

- Прочнее бетона, высокая надежность

Типичные области применения:

Формирование элементов фундаментов для:

- бензиновых, дизельных двигателей, генераторов

- конусных дробилок

- компрессоров

- подъемно-шахтного оборудования

- выносных опор

- козловых кранов

Заливочные применения на глубину до 150 мм

Свойства неотвержденного смешанного продукта:

| Продукт | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | Густая черная жидкость |
| Соотношение компонентов : по объему | 4.05:1 к 8.21 наполнителя |
| по весу | 16.4:3.6 к 80 наполнителя |
| Расход | 6.4 дм3 – 11 литровая упак. |

Полимеризация продукта:

При  25(C, если не указано иного

|  | Значение |
| --- | --- |
| Время жизни после приготовления, мин. | 30 |
| Время полимеризации, час. | 24 |

Свойства отвержденного продукта:

(При  25(C, если не указано иного)

| Физические свойства | Значение |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие, по ASTM D695, Н/мм2 | 100 |

Применение продукта:

- Подготовить область применения продукта. Продукт не рекомендуется использовать при температуре ниже 10°C (50°F).

- Достать две банки композиции и наполнитель из емкости.

- Налить смолу в пустую емкость. Тщательно взболтать банку с отвердителем и вылить его в емкость со смолой. Размешать композицию в течение 3 минут.

- Порционно добавить наполнитель в емкость с композицией и тщательно перемешать до исчезновения сухих частиц наполнителя.

- Для предотвращения преждевременного загустения приготавливаемого продукта, полное время его приготовления не должно превышать 15 минут.

- Залить продукт в подготовленное место сразу после окончания смешивания компонентов. При 25°C (77°F) время жизни продукта составляет 30 минут, а функциональная прочность достигается через 24 часа. Заливку на глубину свыше 150мм рекомендуется производить поэтапно со 100 мм приращением.

- Перед заливкой каждым последующим слоем необходимо дать предыдущему  полимеризоваться«на отлип». При этом поверхность предыдущего слоя должна быть сухая, чистая и обезжиренная.

- Смонтированное оборудование может быть введено в эксплуатацию только после полной полимеризации продукта.

- Необходимые предупреждения по безопасному ведению работ с продуктом указаны на упаковке.

Технологические особенности работы с эпоксидными составами:

Время нанесения и полимеризации продукта зависит от температуры и массы:

- Чем выше температура, тем быстрее полимеризация.

- Чем больше масса, тем быстрее полимеризация.

Ускорение процесса полимеризации при низких температурах:

- Хранить продукт при комнатной температуре.

- Прогревать ремонтируемый участок до 50-60°C

Замедление процесса полимеризации при высоких температурах:

- Смешивать основной состав и отвердитель в небольших объемах.

- Охлаждать оба компонента.

Общая информация:

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

Хранение:

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C, если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не помещайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Погрешность  данных:

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые с возможностью незначительного отклонения. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

Примечание:

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.