ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высокотемпературная износостойкая шпатлевка Loctite 7232 High Temperature Wear Resistant Putty является эпоксидной композицией с керамическим наполнителем. Она содержит частицы керамического материала различного размера, обеспечивающие высокую устойчивость к износу, абразивному истиранию, коррозии, кавитации. Материал обладает теплостойкостью при температуре до 205°C.

Свойства  продукта:

- Не стекает  - обеспечивает износостойкость подвесных и вертикальных деталей.

- Компоненты легко смешиваются - материал  обеспечивает быстрый ремонт изношенных поверхностей, что позволяет сократить продолжительность простоев.

- Содержит керамический наполнитель, обеспечивающий высокую абразионную стойкость и устойчив к кавитационным эффектам.

- Обладает превосходной долговременной адгезией к поверхности подосновы.

- Материал не стекает  - обеспечивает износостойкость подвесных и вертикальных деталей.

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Заполнение кавитационных пустот или нанесение защитных покрытий рабочих колес и  корпусов насосов.

- Ремонт изношенных участков или нанесение защитных покрытий на поверхность трубопроводов.

- Ремонт и восстановление покрытий деталей трубопроводной арматуры.

- Восстановление участков, подверженных износу, обусловленному трением скольжения и истиранием.

- Ремонт или нанесение защитных покрытий лопаток турбин.

СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО СМЕШАННОГО

ПРОДУКТА:

|  | Стандартное значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Паста серого цвета |
| Соотношение смешения - объемное | 4:1 |
| весовое | 5,33:1 |

Полимеризация продукта:

(при 25°C, если не указано иное)

| Свойства | Стандартное значение |
| --- | --- |
| Время жизни после приготовления мин. | 45 |
| Время полимеризации час. | 6-8 |

СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО  ПРОДУКТА:

(при 25°C, если не указано иное)

| Физические свойства | Стандартное значение |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие, ASTM D695,Н/мм2 | 103 |
| Прочность на растяжение, ASTM D638 (Н/мм2) | 59 |
| Твердость по Шору, D ASTM D-2240 | 90 |

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

- Результат применения Высокотемпературной износостойкой шпатлевки зависит от качества адгезии к подоснове, которая должна быть прочной и чистой - свободной от следов масла, смазки, ржавчины и краски.

- Тщательно зачистить поверхность (по возможности, методом абразивно-струйной очистки), затем окончательно очистить с помощью препарата Loctite 7063.

- Подогреть поверхность, чтобы она была теплой на ощупь.

- Отмерить 4 объемных части смолы и 1 объемную часть отвердителя (весовое соотношение - 5,33 :1) либо извлечь все содержимое комплекта на чистую поверхность и перемешать компоненты до получения однородной по цвету массы. При температуре смолы и отвердителя 15°C или ниже их следует подогреть до температуры примерно 30°C, но не выше 40°C.

- Нанести тщательно перемешанный состав на подготовленную поверхность для "смачивания" подосновы..

- Разровнять шпателем нанесенный материал для получения слоя толщиной не менее 6 мм.

- При температуре 23(С время годности составляет 30 минут. Время годности и период отвердевания зависят от массы - чем выше температура и больше масса, тем быстрее происходит отверждение материала.

- При температуре 23°C период отверждения составляет 8 часов и менее, после чего необходимо отверждение при температуре 150(С в течение 3 часов с последующая выдержкой при температуре  200°C также в течение 3 часов. Если обеспечить подобные условия невозможно, необходимо прогревать материал в течение 1 часа при температуре 40(С. Затем следует поднять температуру 150-260(С и выдержать в течение не менее 2 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С

ЭПОКСИДНЫМИ СОСТАВАМИ:

Время годности и период отверждения зависят от температуры и массы материала:

- Чем выше температура, тем выше скорость отверждения.

- Чем больше масса материала, тем выше скорость отверждения.

Чтобы повысить скорость отверждения при низких температурах, следует:

- Хранить эпоксидный состав при комнатной температуре.

- Подогреть подлежащую ремонту поверхность (она должна быть теплой на ощупь)

Чтобы замедлить отверждение при высоких температурах, следует:

- Смешивать небольшие количества компонентов, чтобы предотвратить быстрое отверждение состава.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Материал не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в качестве уплотнительного материала в присутствии хлора и иных сильных окислителей.

Сведения по обращению с материалов приведены в Информационном листке по безопасности материалов.

Хранение:

Продукт рекомендуется хранить в прохладном сухом месте в невскрытой упаковке при температуре от 8(C до 28(C, если на этикетке не указаны иные условия. Оптимальной является температура, не превышающая середины вышеприведенного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. Для получения дополнительных сведений о сроках хранения обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Локтайт" в Великобритании.

Примечание:

Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. Компания "Локтайт"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с Компанией операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного компания "Локтайт"  не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции "Локтайт". "Локтайт" особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной "Локтайт" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.

Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.