Техническая характеристика

продукта Локтайт 7253

Описание продукта

Продукт ЛОКТАЙТ 7253 является однокомпонентным праймером и служит для улучшения адгезии одно- или двухкомпонентных полиуретановых клеев к различным металлическим поверхностям.

Типичные области применения

Продукт ЛОКТАЙТ 7253 обычно применяется с полиуретановым клеем Локтайт 3951 для улучшения адгезии последнего к стали, алюминию, меди, нержавеющей стали или латуни. Применение вышеуказанного праймера особенно необходимо в соединениях, где требуется повышенная прочность.

Продукт содержит изоцианат. Необходимо избегать его контакта с кожей и глазами. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Не курить.

Указания по применению

1. Праймер    наносится кистью на сухие и чистые склеиваемые поверхности.

2. После нанесения необходима 5-минутная выдержка в хорошо проветриваемом помещении для испарения растворителя.

3. После 5-минутной выдержки склеивание производится в течение одного часа. При этом необходимо избегать загрязнения обработанных праймером поверхностей.

| Свойства продукта | Наименование/ Кол-во |
| --- | --- |
| Основа | Метилэтил Кетон |
| Цвет | Светло желтый |
| Удельный вес @ 25°С | 09 |
| Вязкость @20°С, mPa S |  |
| Шпиндель 2@ 100 об./мин. | 400 -100 |
| Точка вспышки по ASTM |
| D93/DIN 51758, °С | >21 |

4. Нанести полиуретановый клей на одну из поверхностей и сразу соединить обе детали.

5. Зафиксировать детали в нужном положении до достижения клеем необходимой прочности.

Хранение

Области использования

При использовании этого праймера улучшается адгезия. Увеличение адгезии зависит от применяемого клея и от материала склеиваемых поверхностей, как показано на таблице, приведенной ниже (для клея Локтайт 3951):

Усилие сдвига по стандарту ASTM D1002/DIN 53283, H/mm2

Праймер относится к разряду легковоспламеняемых веществ, поэтому при хранении необходимо руководствоваться соответствующими правилами. Избегать хранения вблизи кислородосодержащих или легковоспламеняемых веществ. Не нагревать емкость с продуктом, Продукт чувствителен к свету. Хранение производится в темном месте. Идеальные условия хранения в сухом прохладном месте, в закрытом состоянии при температуре от 8°С до 21°С, если другого не указано на упаковке. Срок хранения 200 мл упаковки праймера составляет 9 месяцев от даты выпуска. Для предотвращения загрязнения не следует выливать в емкость остатки неиспользованного на производстве продукта.

|  | Значения |
| --- | --- |
|  | Без праймера | С праймером |
| Отпескоструенная сталь | 1,7 | 6,0 |
| .Алюминий | 0,4 | 1,7 |
| Нержавеющая сталь | 0,9 | 4,8 |
| Дихромат цинка | 1,6 | 5,4 |
| Медь | 0,5 | 4,1 |
| Латунь | 0,5 | 4,1 |
| Усилие отрыва по стандарту ASTM D 1876, H/mm2 |
| Отпескоструенная сталь | 3 | 23 |
| Алюминий | 1 | 5 |

Примечание

Меры предосторожности при работе с продуктом

При работе с продуктом необходимо соблюдать общие правила работы с легковоспламеняемыми веществами, а именно: избегать наличие вблизи источников открытого огня или незащищенного электрооборудования.

Перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с поверхностями склеиваемых изделий.

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.