� EMBED Word.Picture.6  ����











Высокотемпературный аэрозоль для смазки цепей��

�

ОПИСАНИЕ



Loctite product 8011 представляет собой высокотемпературное смазочное масло - аэрозоль для смазки цепей. За счет своих антиокислительных свойств смазочное масло позволяет продлить срок службы механических деталей.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Материал используется для смазки открытых механизмов, транспортеров и цепей, эксплуатируемых при повышенных температурах до 250(С.



СЕРТИФИКАЦИЯ



Материал сертифицирован для областей применения, допускающих случайный контакт с пищевыми продуктами согласно требованиям CNERNA 1992 (Франция)



Материал подвержен биологическому распаду согласно CE-CL-33-T-82.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Перед нанесением энергично встряхнуть.



Наносить, по возможности, на чистые поверхности. Для обезжиривания деталей можно использовать растворители Loctite 7063 или 7070. Если старую смазку удалить не удается, необходимо проверить совместимость прежних смазочных материалов с вновь наносимой смазкой. 



НЕ следует смазывать механизмы непосредственно во время транспортировки пищевых продуктов.





�

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА



Основа�Синтетическое масло��Цвет�бесцветное��Запах�легкий��Плотность при 25(C, г/мл, по

NFT 60 101/ISO 3675/

DIN 51 757�1��Вязкость при 20(C, ммл/с, по

NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562�11��Температура вспышки, (C

по NFT 60 118/DIN/ISO 2592�неприменимо��Вязкость масляной основы, ммл/с, по

NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562

при 20(C

при 40(C

при 100(C�





310

87

10��Температура вспышки масляной основы, (C

по NFT 60 118/DIN/ISO 2592�273��Температура застывания масляной основы, (C, по NFT 60 105/DIN/ISO 3016�-36�����СВОЙСТВА АЭРОЗОЛЯ

Пропеллент:

Весовое содержание аэрозольного пропелента, %

�

CO2 

3

��ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ���Испытание под нагрузкой - 4 шарика�по IP 239/NFE 48 617/ �DIN 51 359-5�Нагрузка, Н�





1,260��Рекомендуемый диапазон рабочих температур, (C�

-30 to +250(C��







�EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT����

LOCTITE

Местный 

адрес�Информационный листок - описание материала 

Продукт 8011

ЯНВАРЬ 1997 года



��





ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ НА ПРОДУКТ.  

ПРИВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР. 

С КОММЕНТАРИЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАЧЕСТВА "ЛОКТАЙТ КОРПОРЭЙШН"

РОКИ-ХИЛЛ, КАЛИФОРНИЯ    ФАКС: +1 (860)-571-5473                  ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ    ФАКС: +353-(1)-451 - 9959
















