ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Loctite 8015 Food Grade Grease - консистентная смазка для применения на предприятиях пищевой промышленности белого цвета; применяется в диапазоне температур от –30 до +130°C (-20 to +265°F).

Особые характеристики:

Смазка: используется для смазки вращающихся деталей оборудования и подшипников - шариковых, роликовых, игольчатых, а также втулок, вкладышей, направляющих, кулис и пр.

Обладает превосходной водостойкостью: противостоит вымыванию, паровой обработке и т.п.

Консистентный смазочный материал для предприятий пищевой промышленности.

Применяется для смазки шарикоподшипников, бронзовых втулочных подшипников, кулачков, кулис, направляющих, пазов, зубчатых передач, игольчатых подшипников, роликовых подшипников, шарниров и поворотных опор.

СТАНДАРТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал может использоваться в качестве консистентной смазки для оборудования, эксплуатируемого на предприятиях пищевой промышленности и в цехах упаковки пищевой продукции.

СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

| Свойство | Стандартное значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Паста белого цвета |
| Плотность | 1,08 |

СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Стандартное значение |
| --- | --- |

Пенетрация, мм

| (ASTM D217-68 без обработки) | 260 |
| --- | --- |

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением очистить контактирующие поверхности.

Нанести покрытие на резьбу и торцы гаек и болтов, собрать узел.

Применять в исходной концентрации. Не разбавлять.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Материал не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в качестве уплотнительного материала в присутствии хлора и иных сильных окислителей.

Сведения по обращению с материалов приведены в Информационном листке по безопасности материалов.

Хранение

Продукт рекомендуется хранить в прохладном сухом месте в невскрытой упаковке при температуре от 8(C до 28(C (от 46(F до 82(F), если на этикетке не указаны иные условия. Оптимальной является температура, не превышающая середины вышеприведенного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. Для получения дополнительных сведений о сроках хранения обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Локтайт".

Достоверность данных

Содержащиеся в настоящем документе данные являются стандартными и носят контрольный характер. Значения получены в результате фактических испытаний и периодически проверяются.

Примечание:

Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. Компания "Локтайт"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с Компанией операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного компания "Локтайт"  не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции компании "Локтайт". Компания "Локтайт" особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной компанией "Локтайт" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.

Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.