|  | Антизадирная смазка не содержащая металл |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ

Аэрозольная смазка Loctite 8153 предназначена для защиты поверхностей подверженных воздействию высоких температур (вплоть до 700ºC). Она может использоваться при высоких температурах на поверхностях работающих при высокой нагрузке и с низкими скоростями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт используется для смазки и защиты резьбовых соединений при повышенных температурах в двигателях внутреннего сгорания и камерах в течение длительного времени. Смазка может использоваться на сплавах меди.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединяемые детали должны быть чистыми и не содержать окалины, окислов и отложений смазки.

Перед применением энергично взболтать.

Продукт следует распылять с расстояния в 15-20см для образования однородной пленки на чистых поверхностях. Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральные и синтетические масла, литиевое мыло, твердые смазывающие вещества и противозадирные присадки |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Запах | Слабый |
| Плотность при 25ºC, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757 | 0,8 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2 |
| Рабочая пенетрация (0,1мм) при 25ºC и 60 циклах NFT 60132/DIN/ISO 2137/IP 50 | 265/295 |
| Температура каплепадения, ºC NFT 60 102/DIN/ISO 2176/IP 132 | Нет |
| Точка вспышки, ºC NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | -- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ |  |
| Газ-вытеснитель Вес, % | CO2 3 |
| СВОЙСТВА |  |
| Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |
| Испытание на 4-х шариковой машине IP239/NFE 48 617/ DIN 51350-5/astm d2596 Нагрузка сварки, Н Износ 1ч/400Н, мм | 4 800 0,79 |
| Рекомендуемая рабочая температура, ºC | от -25 до +700 |