|  | Аэрозольная сборочная смазка с MoS2 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ

Loctite 8155 – сборочная паста на основе минерального масла с MoS2 облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазывает и герметизирует цилиндрические узлы, подшипники, ролики, шестерни, шплинтованные валы и т.п. Облегчает демонтаж после эксплуатации в тяжелых условиях при температуре до 450ºC. Предотвращает фреттинг-коррозию. Допускает смазку на низких скоростях и при вибрации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить на чистые детали. Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070.

Нанести кистью тонкий ровный слой на всю поверхность для смазки движущихся деталей.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло, минеральный воск и MoS2 |
| --- | --- |
| Цвет | Черный |
| Запах | Слабый |
| Плотность при 20ºC, г/мл NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757 | 0,9 |
| Консистенция NGLI class NFT 60 162/DIN 51 818 | 0 |
| Рабочая пенетрация (0,1мм) при 25ºC и 60 циклах | 355/385 |
| Температура каплепадения, ºC NFT 60 102/ISO 2176 /IP132 | 45 |
| СВОЙСТВА |  |
| Окисление по Хоффману (100ч) ASTM D942, кПа Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 Испытание на 4-х шариковой машине IP239/NFE 48 617/ DIN 51350-5/astm d2596 | 21 1а нет |
| Рекомендуемая рабочая температура, ºC | от -25 до +450 |