|  | Антизадирная смазка не содержащая металл |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ

Смазка Loctite 8156 предназначена для защиты поверхностей подверженных воздействию высоких температур (вплоть до 900ºC). Она может использоваться при высоких температурах на поверхностях работающих при высокой нагрузке и с низкими скоростями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт используется для смазки и защиты резьбовых соединений при повышенных температурах в двигателях внутреннего сгорания и камерах в течение длительного времени Он может использоваться для механизмов подверженных воздействию вибрации.

Смазка может использоваться на сплавах меди.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединяемые детали должны быть чистыми и не содержать окалины, окислов и отложений смазки

Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070

Нанесите кистью тонкий слой на всю поверхность.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральные и синтетические масла, литиевое мыло, неорганический гель |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Запах | Слабый |
| Плотность при 20ºC, г/мл NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757 | 1,3 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2/3 |
| Рабочая пенетрация (0,1мм) при 25ºC и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP 50 | 220/295 |
| СВОЙСТВА |  |
| Окисление по Хоффману (100ч) ASTM D942, кПа | <21 |
| Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |
| Испытание на 4-х шариковой машине IP 239/NFE 48 617/ DIN 51350-5/ASTM D2596 Нагрузка сварки, Н Износ 1ч/400Н, мм | 5 800 0,79 |
| Рекомендуемая рабочая температура, ºC | -25 to +900 |
| Усилие демонтажа, Нм SECLF 216/MIL A 907 E80 (On-torque 80Нм) после старения в течение 24 ч при 450ºC Нелегированная сталь после 24 ч при 750ºC Нержавеющая сталь | 90 100 |