Макропласт УК 8595

Описание продукта.            Не содержащий растворителей двухкомпонентный

продукт на полиуретановой основе, образующий пену в результате химической реакции двух компонентов. Смола или базовый полимер (компонент A) содержит органические соединения с гидроксильными группами, отвердитель (компонент Б) основывается на изоцианатах.  При смешивании обоих компонентов в весовом соотношении 1:1 в результате химической реакции образуется твердый пенистый материал.

Применение:

Macroplast UK 8595 применяется для склейки обработанного металла, синтетических материалов, дерева и т. д. Основная область применения; производство теплоизоляционных сэндвич-элементов, используемых при изготовлении трейлеров, караванов, контейнеров, промышленных и жилых зданий.

Характеристика продукта  Компонент. А              Компонент. Б                      Метод измерения

Смола UK 8595            Отвердитель UK 5400

Цвет                                            кремовый                   коричневый

Консистенция                             жидкая                        жидкая

Плотность (200С)                       1,08 ± 0,05 г/см3          1,22 ± 0,05гр./см3

Вязкость                                     450 ± 100 мПа            250 ± 100 мПа                      M-10

(20oC,20 rpm; Брукфилд РВТ)

Вязкость                                     450 ± 100 мПа            250 ± 100 мПа                      M-10

(20oC,50 rpm; Брукфилд РВТ)

Cоотношение при

смешивании

по весу                                                100                           140

Смесь (Компонент А+Б)

Консистенция                                                              жидкая

Время пенообразования (200С)                                 30 ± 10  сек

Время окончательного завершения

химических реакций  (200С)                                       1 день

Использование  продукта

Предварительное замечание

Перед нанесением необходимо прочитать Листок  Безопасности для получения информации о мерах предосторожности и рекомендации по безопасности. Также необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, предписанные при работе с химическими продуктами,  не содержащих специальной маркировки.

Подготовка линии склеивания & требования к обработке поверхности

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, масла, смазки и других веществ. Обработка  специальными праймерами  металлических поверхностей  может существенно улучшить адгезию и стабильность клеевого соединения во времени. Поверхность пластика должна быть очищена от различного рода  загрязнений. Увеличение уровня  адгезии  возможно при  шлифовании  поверхностей или пескоструйной обработке

Смешивание и нанесение

Клеевые компоненты смешиваются друг с другом незадолго до применения в отношении, приведенном выше вплоть до достижения гомогенности смеси. После смешивания продукт  может быть использован только в течение ограниченного времени. Поэтому рекомендуется смешивать только необходимое для нанесения  количество.

Время жизни смеси  зависит от количества и температуры смешиваемых компонентов. При увеличении количества и повышении температуры время жизни смеси сокращается. Низкие температуры увеличивают время жизни смеси. При передозировке отвердителя вязкость смеси будет ниже и как следствие клеевая пленка будет хрупкой. Вследствие  короткого времени жизни смеси Macroplast UK 8595 следует наносить только с помощью специального оборудования с узлом для нанесения  двухкомпонентных клеев

Клеевые компоненты не должны контактировать с влагой во время хранения или нанесения. Контакт с влагой (водяными парами) приводит к более сильному пенообразованию клея и более слабой силе склейки. Поэтому вся упаковка должна быть герметична и защищать продукты от попадания влаги  во время хранения.

Отверждение

Макропласт УК 8595  может отверждаться при нормальной  температуре ( 15°С ) и при повышенной температуре (до 60°С ).  Время отверждения уменьшается пропорционально увеличению температуры. Добавление химических катализаторов (акселераторов) также ускоряет реакцию отверждения

Очистка

Свежий неутвержденный материал (например, на оборудовании для нанесения, при загрязнении подложки) может быть удален специальным очистителем (Макропласт. Б 8030); затвердевший материал может быть удален только механически.

Хранение

В герметичной упаковке и сухом помещении

Смола:

Морозоустойчивость                                                        нет

Рекомендуемая температура хранения                         от 15 до 25°С

Срок хранения                                                                	12 месяцев от даты производства в оригинальной упаковке

Отвердитель:

Морозоустойчивость                                                            нет

Рекомендуемая температура хранения                                    от 15 до 25°С  ( не менее 10°С и не более  50°С)

Срок хранения                                                                   	12 месяцев от даты производства    в оригинальной упаковке

Упаковка

Смола

Бочка                  200 кг

Контейнер         1250 кг

Отвердитель

Банка                   6 кг

Бочонок              30 кг

Бочка                  250 кг

Контейнер          1250 кг

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.