Самоклеющиеся, шумопоглощающие маты для подавления аэродинамических шумов при шумоизоляции подкапотного пространства транспортных средств

Основа: Битум/ полимеры

Характеристика:

Terodem-SP 200 - самоклеющиеся микропористые маты, на которые на внешней стороне имеют ламинирующую полиуретановую пленку.

Маты самоклеющиеся с клеевым слоем, не содержащим растворитель, на основе резины имеют высокую прилипающую способность.

Маты огнеупорные в соответствии с DIN 752000/FMVSS 303

Область применения:

Terodem-SP 200 применяется для подавления аэродинамических шумов при шумоизоляции подкапотного пространства транспортных средств.

Технические характеристики:

Цвет:                                                              черная

Размер:                                                          1000x500 мм

Толщина:                                                       10 мм

Вес:                                                                0,3 кг/м2

Крепеж:                                                         самоклеющиеся

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Подготовка:

Оклеиваемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Для очистки применяется очиститель-разбавитель FL.

Обработка:

На бумажной стороне Terodem-SP 200 размечается желаемый размер и форма мата и окончательно вырезается. Затем снимается защитная пленка и Terodem-SP 200 прижимается клеевой стороной к основе. Температура обработки не ниже 18°C.

# Text boxes

Шумопоглощающие маты для пола.

Основа: битум/полимеры.

# Terodem-SP 200

Техническая информация

Дата написания: 2000-04-10