0

Технические данные

Terodicht - schwarz

Уплотняющий материал для герметизации стекол транспортных средств, вставленных в резиновые профили, легко снимается тампоном/платком

Основа: бутил каучук

Данные от 10.07.2000

Характеристика:	Terodicht - schwarz – это пастообразное герметизирующее вещество на основе бутил каучука с низким содержанием растворителей, которое легко наносится из картуш. После испарения растворителей препарат остается пластичным в течение длительного времени, устойчивым к старению и погодным условиям. Материал обладает хорошим уплотняющим действием на стыке рамы резинового профиля / стекла автомобиля. Избыточный материал можно легко снять тампоном со стеклянных и окрашенных поверхностей, т.к. когезия материала (его прочность) выше его адгезии (прочность склеивания материала с субстратом).

Области применения:	Terodicht – schwarz применяется для уплотнения новых ветровых, задних и боковых стекол, вставленных в резиновые профили.

Уплотнение производится обычно между резиновым профилем и оконной рамой, а также между резиновыми профилем и стеклом. Terodicht – schwarz может также применяться для уплотнения перекрытий жести внахлестку и декоративных накладок при изготовлении кузовов.

Terodicht – schwarz великолепно уплотняет новые резиновые профили на чистых субстратах.

На влажных стеклах или загрязненном субстрате рекомендуется применять Terodicht-Elastic.

Terodicht – schwarz используется также для герметизации других резиновых профилей (например, на крышках багажника).

Технические данные	Цвет:					черный

Запах:					запах бензина

Консистенция:				паста

Плотность:				прибл. 1.4 г/см 3

Содержание сухого вещества:		прибл. 80%

Устойчивость к сползанию:		хорошая

Устойчивость

(испытательная тем-ра 20 0С):	устойчив к воде и средствам для мытья стекол

Температура использования:	от –30 0С до 80 0С

Краткосрочная (до 1 часа):	100 0С

Обработка:	Предварительные замечания

Перед началом обработки необходимо ознакомиться с документацией о безопасности, о мерах предосторожности и рекомендациях в отношении безопасности. Также при применении продуктов, которые не должны иметь соответствующего обозначения как вредные или ядовитые вещества, необходимо соблюдать меры предосторожности, обычные для химической продукции.

Обработка

Terodicht – schwarz наносится из картуш с форсунками при помощи обычных пневматических и ручных пистолетов. Из программы «Терозон» могут быть использованы:

- Teroson-Hand Gun 340					арт. № 121.39 Y

- Teroson-Staku Hand Pressure Gun			арт.№ 167.65 Y

- Teleskop Gun Power-Line				арт. № 141.84 S

- Teleskop Gun Multi-Press				арт. № 195.51 B

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и без антиадгезивных покрытий или остатков загрязнений.

Terodicht – schwarz наносят, заполняя все полости резинового профиля, но не следует использовать слишком много материала. После уплотнения резиновый профиль для стекол должен плотно прилегать к кузову и стеклу. При этом остатки материала могут выступать из мест соединений. Этот избыточный материал следует снять деревянным шпателем.

Оставшаяся пленка снимается через 10 мин. после нанесения бутиловой лентой Terostat, свернутой в шарик.

Внимание

Пока излишки материала не подсохли и содержат растворители при вытирании образуются нити. Поэтому необходимо либо подождать, либо удалить большее кол-во материала шпателем – как описано выше.

Очистка растворителем не рекомендуется, т.к. это приводит к «размыванию» герметика по поверхности.

Хранение

Опасность непереносимости мороза:			нет

Рекомендуемая температура хранения:			10 0С до 25 0С

Срок хранения:						12 мес.

Форма поставки					по запросу

Указания относительно опасности/

Рекомендации по безопасности/

Специальные обозначения при транспортировке	см. паспорт безопасности

Указание:

Вышестоящие данные, в особенности рекомендации по обработке и применению нашей продукции основаны на наших знаниях и опыте. Из-за различных материалов и условий труда, находящихся вне пределов нашего влияния, мы в любом случае рекомендуем проводить достаточные собственные опыты, чтобы установить пригодность нашей продукции для методов и целей обработки, которые Вы намереваетесь использовать. Ответственность не может быть обоснована ни на основании этих указаний, ни на основании устных консультаций, за исключением того случая, если нам в этом отношении может быть поставлен в вину умысел или грубая халатность.

С момента выпуска данного листа с техническими данными все изданные ранее издания теряют свою действительность.

Германия:					Россия:

"Хенкель Терозон ГмбХ" 				“Хенкель.Технологии Обработки Поверхностей”

Д-69112 г. Хайдельберг 				представительство в г. Тольятти

ул. Ханс-Бунте-Штрассе, 4 				ул. Фрунзе 43-А, офис 217

Телефон (06221) 704 0 				Телефон (8482) 42-08-80

Телефакс (06221) 704 515 				Телефакс (8482) 42-08-81