TEROKAL-2444

Техническая характеристика

Возникновение: 27.04.93

Контактный клей для резиновых профилей и материалов.

Основа: Полихлоропрен

Характеристика:

Тегоka1-2444 - контактный клей, прекрасно наносящийся кистью или шпателем на основе полихлоропрена для соединений типа резина/резина и резина/металл. Клей отличается высокой стягивающей способностью и хорошей контактностью. Соединение гибкое, водо- и теплостойкое.

Склеиваемые материалы:

Тегоkа1-2444 склеивает резиновые, резиново-пористые, мягко-пенные материалы (например, полиэтер, полиэстер-пенные), замшу, наплавленные на резину материалы, металл  (необработанный, фосфатированный, грунтованный, покрытый лаками горячей сушки, анодированный), деревянные материалы, твердые ПВХ, картон, бетон или кожу. Кроме стиропора и искусственной кожи.

Области применения:

Тегоkа1-2444 успешно применяется в автомобилестроении для вклейки резиновых профилей, матов в автомобиле. Кроме того, для приклеивания уплотнения дверей, изоляционных материалов и особенно звукоизоляции на деревянные или металлические материалы.

Технические характеристики:

Цвет:                     светло-бежевый

Запах:                   ароматический

Консистенция:     жидкая, наносится кистью или шпателем

Плотность при 20°С:      ок. 0,85 г/см³

Содержание твердых частиц:    ок. 30 %

Разбавитель/Очиститель: Разбавитель R

Расход:           250-300 г/м2 (при двустороннем нанесении клея, в зависимости от основы и способа нанесения)

Температурная устойчивость: от -30°С до +80°С

краткосрочно (до 1 часа):     100°С

Подготовка к склеиванию:

Поверхности стыков деталей должны быть сухими, свободными от масел, жиров, пыли и других составляющих, препятствующих адгезии. Резиновые детали должны быть свободны от талька и подобных веществ.

Нанесение клея и склейка:

Тегоkа1-2444 перед употреблением перемешать. Клей наносится равномерно на обе стороны   склеиваемых   поверхностей   кистью   или   шпателем   (гладким  или мелкозубчатым). Через 5-15 минут можно склеивать, в зависимости от вида работ, толщины нанесения, температурного режима, проветриваемости помещения и влажности воздуха. (Точнее оценку времени выветривания показывает тест пальцем, при этом клей может быть сухим, но на ощупь еще слегка липким). Важно точно соблюсти время выветривания, так как слишком длинное или слишком короткое время может привести к негативным результатам. По достижении нужного времени склеивания склеиваемые поверхности должны быть правильно совмещены друг с другом, т.к. последующие исправления можно произвести только с очень большим трудом. Возможно одностороннее склеивание резины с металлом, если Тегоkаl-2444 нанести на резину и детали приклеиваются в слегка	влажном  состоянии. Достижение полной прочности соединения – через 24 часа.

Очистка:

Остатки клея/пятна в незастывшем состоянии - на агрегатах - можно удалить с помощью разбавителя Vегdnnег-D. (перед этим проверить совместимость субстратов).

Хранение:

Замерзание:             возможно, при температуре ниже 0°С Тегоkаl-2444 может желироваться. Клей будет снова пригоден к употреблению, если его выдержать при температуре ок. 20°С и сильно перемешать.

Рекомендуемая температура хранения: от +10°С до +20°С

Срок хранения:                12 месяцев

Упаковка:

Блистерпак 58 г.*       Агt .-Nг.129.00 Х

Туба 175 г,                  Агt . -Nг.197.38 Е

Банка с кистью 340 г,         Агt.-Nг.197.05T

Банка  670 г,                        Аrt.-Nr. 197.06V

* как Клей для резиновых профилей

Указание:

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки. При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и необходимо иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.

RЕG. NR 35 084-02