Reiniger+Verdunner FL  Очиститель+разбавитель

----------------------------------

Техническая характеристика

Возникновение: 15.02.95

Универсальный очиститель для работ по склеиванию и герметизации Основа: Бензин

Характеристика:

Очиститель+разбавитель FL жидкий универсальный очиститель на основе низко октанового бензина без запаха. Продукт не содержит хлорированных углеводородов, при кратковременном воздействии не разрушает лаки. Очиститель+разбавитель FL  не блокирует отверждение клеев и герметиков на основе полиуретана.

Область применения:

Очиститель+разбавитель FL применяется в основном для обезжиривания и очистки поверхностей перед применением клеев и герметиков. Тщательная очистка поверхностей прилипания необходима для лучшей адгезии, и направлена прежде всего, на удаление пыли, масла и смазочного материала (жира). Очиститель  может применяться для удаления загрязнений и излишков материалов, а также различных антикоррозийных материалов. Очиститель+разбавитель FL во многих случаях применяется как разбавитель для определенных клеев, герметиков и покрытий (лаков, красок). При этом принимается во внимание, что эти продукты в обычных условиях применяются в неразбавленном виде. Только для особых целей, например для достижения жидкой консистенции,  может быть произведено разжижение продуктов. Более подробные сведения о том, для каких материалов применяется Очиститель+разбавитель FL можно взять из технических характеристик соответствующих продуктов

Технические характеристики:

Цвет:			воды, прозрачный

Запах:			слабый, бензина

Плотность:		ок. 0,74 г/см3

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение:

В зависимости от степени загрязнения, размеров и формы очищаемых деталей Очиститель+разбавитель FL  наносится при помощи кисти или ветоши. Чтобы избежать загрязнения содержимого упаковки, очиститель нужно выливать непосредственно на ветошь (перед открытием слегка нажать на крышку и ставить упаковку крышкой низ) или отлить в другую емкость (жестяную банку и др.). При этом нужно отлить количество, необходимое для очистки, и упаковка сразу же должна быть закрыта. Очищенные поверхности должны полностью высохнуть (от 2 до 10 минут) перед нанесением клея или герметика. Время высыхания можно сократить при помощи обдува сжатым воздухом, однако, это может ухудшить результат очистки и привести к нежелательному попаданию частиц масла из сжатого воздуха. При пористых основах после очистки нужно подождать не менее 30 минут. При очистке отбитых осколков (например при восстановлении автомобильных стекол) непременно учитывать инструкции по работе с этими продуктами.

Хранения:

Морозоопасность:				нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Срок хранения:				12 месяцев

Упаковка:

Банка		1 л,			Art.-Nr.169.19 Q(D/GB/F/NL)

Канистра	10 л,			Art.-Nr.194.88 H(D/GB/F/NL)

Банка		1 л,			Scandi-Code 875

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-Strasse 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Osterreich:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

Erdbergstrasse 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Schweiz:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zurich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57