Terostat – 2460

Технические данные

Данные от 25.10.99

Уплотнительная самоклеящаяся лента, имеющая высокие характеристики по клейкости

Основа: бутил-каучук

# Характеристика 	Теростат – 2460 – это уплотнительная самоклеящаяся пластичная лента, черного цвета, не содержащая растворителей, на основе бутил-каучука. Материал демонстрирует высокую клейкость, очень высокой силы и очень хорошую термическую и химическую стойкость. Теростат-2460 также сохраняет свои пластические свойства при низких температурах, т.е. нет опасности, что она станет ломкой или отшелушиваться.

# Области применения	Теростат-2460 применяется для уплотнения стыков и перекрытий внахлестку металла, пластика, стекла и дерева в автомобильной промышленности, в производстве вагонов и контейнеров, для коробок кабелей, для нарезных элементов и подобного применения.

# Технические данные	Цвет:						черный

Плотность:					прибл. 1,42 г/см 3

Содержание твердого вещества:			>  99 %

Пенетрация:					прибл. 65 1/10 мм

(ASTM игла D5, общий вес 100 гр, 5 сек, 200С)

Прочность на разрыв:

(согл. DIN EN 1465)				прибл. 0,1 МПа

Температура эксплуатации:			от –40 0С до +120 0С

Краткосрочная температура (до 1 часа)		200 0С

# Обработка 	 Предварительное замечание

# Перед началом обработки необходимо ознакомиться с документацией о безопасности, о мерах предосторожности и рекомендациях в отношении безопасности. Также при применении продуктов, которые не должны иметь соответствующего обозначения как вредные или ядовитые вещества, необходимо соблюдать меры предосторожности, обычные при химической продукции.

Предварительная подготовка	Уплотняемые поверхности должны быть сухими, обезжиренными очищенными от пыли, масла и других загрязнений.

Нанесение 	Материал Теростат-2460 в виде профиля отрезать на нужную длину и затем нанести на одну из обрабатываемых поверхностей, которую нужно уплотнить и слегка сжать. Мы рекомендуем убирать защитную пленку или фольгу лишь после нанесения и сжатия, для того, чтобы избежать не желаемых сдвигов ленты во время раскручивания рулона. Наконец накладывается вторая поверхность и вся часть механически фиксируется.

# Условия хранения

Чувствительность к морозу 	нет

Рекомендуемая температура хранения 		10 0С – 25 0С

Срок хранения					12 месяцев

# Форма поставки 	Профиль, круглого или прямоугольного сечения в рулонах различного диаметра, единичные рулоны и отрезки предварительно нарезанные, нарезные куски – по желанию заказчика

Указания относительно опасности/

Рекомендации по безопасности/

Специальные обозначения при транспортировке 		см. паспорт безопасности

Указание:

Вышестоящие данные, в особенности рекомендации по обработке и применению нашей продукции основаны на наших знаниях и опыте. Из-за различных материалов и условий труда, находящихся вне пределов нашего влияния, мы в любом случае рекомендуем проводить достаточные собственные опыты, чтобы установить пригодность нашей продукции для методов и целей обработки, которые Вы намереваетесь использовать. Ответственность не может быть обоснована ни на основании этих указаний, ни на основании устных консультаций, за исключением того случая, если нам в этом отношении может быть поставлен в вину умысел или грубая халатность.

С момента выпуска данного листа с техническими данными все изданные ранее издания теряют свою действительность.

Предприятие

группы "Henkel"

Германия:					Россия:

"Хенкель Терозон ГмбХ" 				“Хенкель.Технологии Обработки Поверхностей”

Д-69112 г. Хайдельберг 				представительство в г. Тольятти

ул. Ханс-Бунте-Штрассе, 4 				ул. Фрунзе 43-А

Телефон (06221) 704 0 				Телефон (8482) 42-08-80

Телефакс (06221) 704 515 				Телефакс (8482) 42-08-81