Terostat-8596

Однокомпонентный клей-герметик для вклейки стекол в автомобили, железнодорожные вагоны, суда и т.п.; нанесение на стекло при двухэтапной вклейке.

Основа: полиуретан

| Без ПВХ и растворителей | Редакция: 01.09.1997г. |
| --- | --- |

Описание продукта

Terostat-8596 – однокомпонентный высоковязкий клей-герметик на основе полиуретана, который полимеризуется от влажности воздуха, превращаясь в мягкий эластичный материал. Время образования поверхностной пленки и скорость полимеризации зависит от влажности и температуры. Скорость полимеризации также зависит от толщины клеевого шва. Увеличивая температуру и влажность можно ускорить процесс полимеризации; низкие температура и влажность замедляют этот процесс.

Характеристики:

высокая прочность на сдвиг, даже после старения

оптимальный модуль упругости

очень быстрая полимеризация

отличная адгезия к стеклу, стеклу с керамическим покрытием (с праймером для стекла Terostat-8511) и к окрашенным поверхностям (праймер для краски Terostat-8521 или без праймера в зависимости от типа краски)

отличный грунт под клеи-герметики для вклейки стекол, например, Terostat-8590 и Terostat-8690 HM

Перед нанесением праймера Terostat-8511 не требуется специальной очистки, для экранов рекомендуется Очиститель Terostat-8550. (При использовании других праймером для стекла см. их спецификации).

Применение

Terostat-8596 используется для вклейки лобовых, задних и боковых стекол в кузова легковых автомобилей, грузовиков, кабины погрузчиков и тракторов, транспортные средства специального назначения, автобусы, железнодорожные вагоны и т.п.

Terostat-8596 может наноситься на стекло при двухэтапной вклейке, когда используются полиуретановые системы в качестве активной составляющей.

Технические данные

| Цвет: | черный |
| --- | --- |
| Запах: | едва различимый |
| Консистенция: | однородная, тиксотропная паста |
| Плотность: | 1,2 г/см3 |
| Сухой остаток: | 100% |
| Вязкость: | 5000-6000 Па/сек |

Оборудование:

Система измерения:

Температура:

Viscolab LC 10

DIN Z5

| 23(C |
| --- |
| Механизм полимеризации: | влажность |

Время образования поверхностной пленки:

примерно 30 мин

(DIN 50014 стандартный климат: 23(С, влажность 50%)

Скорость полимеризации:

4-5 мм/24 ч

| (DIN 50014 стандартный климат: 23(С, влажность 50%) |
| --- |
| Твердость по Шору А (DIN 53505) | примерно 50 |
| Прочность на разрыв (DIN 53504) | 10 МПа |
| Прочность на сжатие (DIN 53504) | 1,4 МПа при 100% удлинения |
| Удлинение до разрыва (DIN 53504) | 600% |
| Прочность на сдвиг (толщина 5 мм, DIN EN 1465) |

2 МПа (через 24 ч DIN 50014)

| 7 МПа (после полной полимеризации) |
| --- |
| Изменение объема (DIN 52451) | <1% |
| Температура нанесения: | от 5°С до 35°С |

Интервал рабочих температур:

Кратковременно (до 1 ч):

от -40°С до +90°С

130(С

Предварительные замечания

Перед применением продукта необходимо ознакомиться с Картой безопасности продукта, чтобы узнать меры предосторожности и безопасности. В отношении химических продуктов, на которые не наносится обязательная маркировка, следует всегда соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Нанесение из бочек

Terostat-8596 наносится из бочек через насосы высокого давления с поршнями, которые имеют следующие характеристики:

все оборудование, включая трубы и шланги, должны быть герметичными

поршень должен приводится в действие двойным пневматическим или гидравлическим штоком

минимальное гидравлическое или пневматическое передаточное отношение: 55:1

центрирование контейнера

Продукт наносится без предварительного нагрева. Teroson может выдать рекомендации по методам нанесения продукта в неблагоприятных климатических условиях, например, нагрев трубопроводов подачи продукта до 25-35(С.

Нанесение выполняется либо вручную, либо автоматизированной системой нанесения (ЧПУ или робот), с использованием насадок дающих буртик определенной формы. Teroson может предложить информацию по насадкам и выдать рекомендации по поставщикам ручного и автоматического оборудования.

На ф. Teroson Вы также можете получить брошюру о нанесении Terostat-8590 из ведер и бочек; нанесение Terostat-8596 аналогично нанесению Terostat-8590. В брошюре Вы также сможете найти подробную информацию по этапам вклейки стекол.

Предварительная обработка поверхности

2.1 Очистка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, обезжиренными, без пыли, смазки и других загрязнений.

Стеклянные и керамические покрытия очищаются очистителем Terostat-8550. Поверхности со свежей краской обычно не требуют очистки; очиститель Terostat-8550 рекомендуется использовать для очистки грязных деталей или деталей после хранения.

2.2 Грунтование

На стеклянные и керамические поверхности необходимо нанести тонкий (0,05 мм) и однородный слой праймера для стекла Terostat-8511; для окрашенных поверхностей – Terostat-8521.

В каждом конкретном случае необходимо проводить предварительные испытания для каждой (с керамическим покрытием) комбинации стекло/краска. Во многих случаях, особенно при использовании панелей окрашенных однокомпонентными алкидными и двухкомпонентными акриловыми эмалями, нет необходимости наносить праймер для краски Terostat-8521.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в Teroson.

Хранение

| Чувствительность к замерзанию | нет |
| --- | --- |
| Рекомендуемая температура хранения | 10-25°С |
| Срок годности | 6 месяцев в оригинальной упаковке |

Упаковка

По запросу

Индекс опасности

Меры предосторожности				см. Карту безопасности продукта

Транспортная информация

Внимание:

Вышеприведенные данные, в особенности рекомендации по применению и использованию наших продуктов, основаны на наших знаниях и опыте. Вследствие различий в материалах и условиях, которые мы не знаем и не можем проконтролировать, мы рекомендуем проводить испытания, чтобы убедиться в том, что наши продукты могут быть использованы в определенных процессах и механизмах. Мы не признаем никакой ответственности основанной на этих рекомендациях или устных советах, если только это не согласовано.

Эта спецификация отменяет действие всех предыдущих редакций.

Henkel Teroson Gmbh	D-69112 Heidelberg

Тел: +49 6221 704-0		Факс: +49 6221 704-698