TEROSTAT-92

Технический паспорт

Состояние на 21.12.95

Эластичный ( окрашиваемый ( однокомпонентный клей- герметик

Основа: Полиуретан

Характеристика

Terostat-92 является однокомпонентным( пастообразным клеем-герметиком на основе полиуретана ( который под воздействием влажности воздуха отверждается в резиноподобный эластичный материал( Время образования поверхностной пленки и время отверждения зависят от влажности воздуха и температуры(Время полимеризации зависят также и от глубины шва( Путем повышения температуры и влажности воздуха это время может быть сокращено; низкие температуры ( а также малая влажность воздуха напротив имеют замедляющее действие(

Terostat-92 обладает следующими свойствами:

- возможно окрашивание “мокрое по мокрому”

- высокая скорость полимеризации

- высокая эластичность

- высокая устойчивость к старению

- возможно шлифование

- хорошее разглаживание по поверхности

Применение

Terostat-92 используется для эластичного уплотнения / склеивания( в частности уплотнения швов и узких стыков в следующих областях:

- производство кузовов и транспортных средств

- транспортные сооружения

- строительные сооружения

- строительство вагонов и контейнеров

- строительство лодок и кораблей

- металло- и аппаратостроение( сооружение фасадов

- производство кондиционеров и вентиляторов(

Благодаря Terostat-92 заменяются также механические методы крепежа( как с помощью шурупов( сварки(скоб и т( д.  До отверждения клея- герметика осуществляется временная фиксация с помощью клеевой ленты или распорок(  Terostat-92 имеет большое преимущество, заключающееся в том( что данный материал может служить как для склеивания, так и для уплотнения(

Технические характеристики

Цвет:	Белый( серый, черный

Запах:	Запах ароматов (в высохшем состоянии без запаха)

Консистенция:	пастообразная( может наноситься кистью и шпателем

Плотность:	1(15 г/см 3

Устойчивость к провисанию:	очень хорошая (ISO 7390( профиль U20)

Вид отверждения:	влажностное отверждение

Время образования

поверхностной пленки:	30-60 мин( (DIN 50014 стандарт( климат 23°С( 50 % влажн()

Время полимеризации:	4 мм / 24 часа (DIN 50014 стандарт( климат 23°С( 50% влажн()

Твердость по Шору-А (DIN 53505):	35

Предел прочности на разрыв(DIN53504): 	1,6 MПa

Относительное удлинение при разрыве(DIN 53504):	620-650 %

Предел прочности при растяжении

и сдвиге (DIN EN 1465):	1 MРa

Температура нанесения : 	+5°С - +35°С

Температура эксплуатации: 	-40°С - +80°С

Кратковременно (до 1 часа):	+120°С

Адгезия

Хорошая адгезия без праймера к загрунтованному и окрашенному металлическому листу; дереву (сырому ( покрытому лаком или краской) ( к нескольким конструкционным пластикам т( к( PBTP ( ABS, PUR-rigid foam ( GF-polyester и др(

В зависимости от склеиваемых поверхностей для достижения максимальной адгезии возможно применение грунтовки (праймера)(

При использовании праймера 102 (Теростат-102) на нержавеющей стали адгезия существенно увеличивается (

В связи с наличием большого количества грунтовых покрытий ( лаков ( различных пластиковых поверхностей рекомендуется проводить предварительные опыты( Тщательная очистка пластмассовых и металлических поверхностей соответствующими растворителями часто обеспечивает явное улучшение адгезии(

Для не указанных здесь субстратов мы также рекомендуем производить предварительные опыты(

Предварительное замечание

Перед началом обработки необходимо получить информацию о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности( содержащихся в Листке безопасности( Также и в отношении продуктов( освобожденных от обязательной маркировки( необходимо соблюдать меры предосторожности( принятые для химических продуктов(

Очистка(

Склеиваемые поверхности должны быть сухими(свободными от пыли( жира( масла и прочих загрязнений(  Для очистки можно использовать очиститель А( очиститель D и очиститель FL из нашей программы( Для очистки рабочих приборов от неотвержденного Теростат-92 рекомендуется использовать очиститель D(

Применение

Теростат-92 наносится из картушей 310 мл с помощью стандартных пневматических или ручных пистолетов( из 570 мл упаковок с помощью соответствующих ручных или пневматических пистолетов (из пленочных картушей соответствующими ручными и пневмопистолетами FK. При пневмообработке необходимое давление 2-5 бар( Низкие температуры материалы уплотнителя ведут к повышению вязкости(что выражается пониженным распылением( Во избежании этого перед процессом обработки для уплотнителя целесообразно установить температурный режим(

В слишком холодных субстратах из-за снижения точки росы может происходить образование конденсата(Этого можно избежать путем нагрева субстратов до комнатной температуры(

При нанесении Теростат -92 из жестяной тары или бочек используются специальные поршневые насосы( которые должны иметь следующие важные свойства:

-вся установка( включая шланги и провода( должны быть устойчивы к влажному воздуху(

- преобразователь давления мин 48:1

- центрирование емкости

Нанесение клея ⁄уплотнителя производится или с помощью ручного  пистолета или через специальную насадку( которая подсоединяется к автоматической системе нанесения (CNC или робот)(По запросу мы указываем соответствующие фирмы( выпускающие такие насосы и системы нанесения(

Для нанесения Теростат- 92 из жестяной тары и бочек может быть запрошена соответствующая подробная инструкция по обработке, которая действительна также и для Теростат-91(

После нанесения Теростата -92 герметик может быть размягчен мыльной водой. Если края шва отклеиваются( то достаточно простой правки с помощью шпателя(

Окрашивание:

Теростат-92 может быть окрашен мокрым-по-мокрому красками на алкидной или акриловой основе. Окрашивание не влияет на процесс полимеризации. Нитро-краски, наносящиеся из аэрозолей и краски на растворителях условно совместимы с данным продуктом.

Антикоррозийные краски-праймеры могут быть применены только после завершения процесса высыхания.

Хранение:

Чувствительность к окр. температуре – нет

Рекомендуемые темп. хранения – 8 -25 0 С

Срок хранения – 12 месяцев

Упаковка:

Алюм. картуши – 310 мл,

Алюм. фольга – 570 мл,

Промышленные бочки – по заказу.