TEROSTAT-95

Технический паспорт

Состояние на 10( 09( 2001

Эластичный ( окрашиваемый ( однокомпонентный клей- герметик

Основа: Полиуретан

Характеристика

Теростат-95 является однокомпонентным клеем- герметиком на основе полиуретана ( который под воздействием влажности воздуха отверждается в эластичный материал( Время образования поверхностной пленки и скорость полимеризации зависят от влажности воздуха и температуры( Время полимеризации зависят также и от толщины клеевого шва( Путем повышения температуры и влажности воздуха это время может быть сокращено; низкие температуры ( а также малая влажность воздуха напротив имеют замедляющее действие(

Теростат-95 обладает следующими свойствами:

-хорошая адгезия ко многим металлам и пластикам без праймера;

-возможно окрашивание “мокрый по мокрому”;

-устойчивость к провисанию (при нанесении);

-высокая скорость полимеризации;

-высокая эластичность;

-высокая устойчивость к старению;

-возможно шлифование

Применение	Теростат-95 используется для эластичного уплотнения / склеивания ( в частности уплотнения швов и узких стыков в следующих областях:

-производство кузовов и транспортных средств;

-обшивка кузовов;

-производство вагонов и контейнеров;

-производство лодок и кораблей

-металло- и аппаратостроение ( сооружение фасадов

-производство кондиционеров и вентиляторов(

Теростат-95 используется в случаях, когда окрашивание особенно важно. Благодаря Теростат-95 заменяются также механические методы крепежа( как с помощью шурупов( сварки(скоб и т(д( Временная фиксация сборки с помощью клеевой ленты или прокладки может осуществляться пока клей-герметик полностью не полимеризовался. Теростат-95 имеет большое преимущество( заключающееся в том ( что данный материал может служить как для склеивания( так и для уплотнения( В общем случае Теростат-95 не подходит для конструкционного склеивания.

Технические

характеристики	Цвет:					Белый(серый(черный

Запах:	Ароматический  (в высохшем состоянии без запаха)

Консистенция:	пастообразная( может наносится кистью и шпателем

Плотность:	1(2 г/см3

Устойчивость к провисанию: очень хорошая

(ISO 7390 (профиль U20)

Вид отверждения:	влажностное отверждение

Время образования

поверхностной пленки	20-45 мин(

(DIN 50014 стандарт( климат 	23°С ( 50 % влажн()

Время полимеризации:	4 мм / 24 часа

(DIN 50014 стандарт( климат                23 С ( 50% влажн()

Твердость по Шору-А

(DIN 53505):	35

Предел прочности на растяжение(DIN53504): 1,7 MПa

Относительное удлинение при разрыве(DIN 53504):350%

Предел прочности на сдвиг (DIN EN 1465):	1 MПa

Прочность на разрыв :(DIN 53515):	ок( 11 Н/мм

Температура нанесения : 	от +5°С до +35°С

Температура эксплуатации: 	-40°С до +80°С

кратковременно (до 1 часа):	+120°С

Адгезия	Хорошая адгезия без праймера к загрунтованному и окрашенному металлическому листу ; стеклу и стеклокерамике, дереву (необработанному( покрытому лаком или краской) ( конструкционным пластикам, таким как( PUR-RIM (полиуретан реакционного инжекционного формования), PBTP (полибутилентерефталат), GF-polyester (стеклонаполненные полиэфиры) и др(

В зависимости от склеиваемых поверхностей для достижения максимальной адгезии возможно применение грунтовки (праймера)( На термопластах, таких как PE (полиэтилен) или PA (полиамид), повышения адгезии можно добиться пламенной обработкой, обработкой коронным разрядом, плазмой низкого давления.

В случае нержавеющей стали, алюминия и меди адгезия может быть существенно увеличена при использовании праймера 102 (Теростат-102).

В связи с наличием большого количества грунтовых покрытий ( лаков ( различных пластиковых поверхностей рекомендуется проводить предварительные опыты( Тщательная очистка пластмассовых и металлических поверхностей соответствующими растворителями часто обеспечивает явное улучшение адгезии(

Для не указанных здесь субтратов мы также рекомендуем производить предварительные опыты(

Предварительное замечание

Перед началом обработки необходимо получить информацию о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности( содержащихся в Листке безопасности( Также и в отношении продуктов (освобожденных от обязательной маркировки( необходимо соблюдать меры предосторожности( принятые для химических продуктов(

Очистка(

Склеиваемые поверхности должны быть сухими(свободными от пыли( жира( масла и прочих загрязнений(  Для очистки можно использовать очиститель А( очиститель D и очиститель FL из нашей программы(

Применение

Теростат-95 наносится из картушей 310 мл с помощью стандартных пневматических или ручных пистолетов( из 400 мл упаковок с помощью соответствующих ручных или пневматических пистолетов Терозон М или Терозон 70( из пленочных картушей соответствующими ручными и пневмопистолетами ( При пневмообработке необходимое давление 2-5 бар(

Низкие температуры ведут к повышению вязкости клея-герметика, а это, в свою очередь, ведет к снижению скорости экструзии материала(

Во избежание этого перед нанесением клей-герметик необходимо выдержать некоторое время при комнатной температуре.

На слишком холодных субстратах при температуре ниже точки росы  может происходить образование конденсата( Этого можно избежать путем нагрева субстратов до комнатной температуры(

При нанесении Теростат -95 из жестяной тары или бочек используются специальные поршневые насосы( которые должны иметь следующие характеристики:

-все оборудование( включая шланги и провода( должны быть устойчивы к влажному воздуху(

-преобразователь давления мин 48:1

- центрирование емкости

Нанесение клея ⁄уплотнителя производится или с помощью ручного  пистолета или через специальную насадку( которая подсоединяется к автоматической системе нанесения (CNC или робот)(По запросу мы указываем соответствующие фирмы( выпускающие такие насосы и системы нанесения(

Для нанесения Теростат- 95 из жестяной тары и бочек может быть запрошена соответствующая подробная инструкция по обработке ( которая действительна также и для Теростат-91(

После нанесения Теростата -95 герметик может быть разглажен шпателем, смоченным  мыльной водой. Если края шва отклеиваются ( то достаточно простой правки с помощью шпателя(

Для очистки рабочих приборов от неотвержденного Теростат-95 рекомендуется использовать очиститель D(

Окрашивание:	Теростат-95 может быть окрашен «мокрый-по-мокрому» двухкомпонентными ремонтными красками на алкидной или акриловой основе. Окрашивание не влияет на процесс полимеризации. Нитрокраски, наносящиеся из аэрозолей и краски на спиртосодержащих растворителях лишь условно совместимы с данным продуктом.

Антикоррозийные краски-праймеры могут быть применены только после завершения процесса высыхания Теростат-95, т. к. они обычно не допускают трансмиссии водяных паров. В случаях, когда краска сушится ускоренным способом в сушильной камере или с помощью ИК-излучения, необходим период предварительной сушки в обычных условиях в течение, как минимум, 30 минут. Только после этого Теростат-95 может быть нагрет. Максимальная температура, до которой может быть нагрет незаполимеризованный герметик - 80˚С (в течение не более 1 часа).

Хранение:	Чувствительность к отрицательным. температурам – нет

Рекомендуемые темп. хранения – 10-25С

Срок хранения – 12 месяцев

Упаковка:	Алюм. картуши – 310 мл,

Алюм. фольга – 570 мл,

Промышленные бочки – по заказу.