Теротекс-HV 200 extra

Антикоррозийное средство для консервирования скрытых полостей автотранспортных средств.

Основа: Воск и антикоррозийные присадки

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Terotex-HV 200 антикоррозийное средство, содержащее растворитель, для заполнения полостей автомобиля. Terotex-HV 200 хорошо растекается, что и создает оптимальную защиту для труднодоступных мест и узких промежутков. Производится в форме жидко-тягучего раствора. Terotex-HV 200 отталкивает и вытесняет влагу. Продукт содержит большое количество вещества, замедляющего коррозию. Он хорошо распыляется и проникает в защищаемые полости (например, сварные швы) и не вытекает из швов наружу. Материал допускает работу при низких темперетурах до 100С, но текучесть материала улучшается, если продукт и кузов имеют комнатную температуру. После высыхания Terotex-HV 200 образует восковую, пластичную, водоотталкивающую коричнево-прозрачную пленку.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

На предприятиях Terotex-HV 200 применяется в первую очередь для внутреннего опрыскивания полостей при антикоррозийной обработке полостей на новом автомобиле, для ухода за полостями в последующие 2-3 года, после ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Цвет: Плотность: Запах: Содержание твердых частиц: Консистенция: Точка плавления твердых частиц: Вязкость при 200С: Толщина дозатора: Устойчивость: Пенетрация: Отделяемость через 24 часа: Устойчивость к холоду: Толщина слоя: Устойчивость к коррозии: Соляной тест по DIN 50021: Температура применения: Диапазон рабочих температур: кратковременно (до 1 часа): | коричнево-прозрачный ок. 0,86 г/см.куб. характерный ок. 45% жидко-тягучая, слегка тиксотропная ок. 1000С (по DIN51801) ок. 20 cSt (через 10 мин помешивания) 4 мм ок. 100 мм >10 см легко отделяется от высохшего материала, переносит сушку в печи: не растекается (1,5 часа при 900С) нет трещин 40 мкм коррозии нет 350С, 5%-ный соляной раствор, 240 часов, 50 мкм толщина сухого слоя 150С до 250С -400С до +900С 1200С |
| --- | --- |

## ОБРАБОТКА/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Перед началом обработки требуется, ознакомится с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

## ПОДГОТОВКА

Terotex-HV 200l наносится при помощи пистолета HV или Sekundargerat прибора HKU 3:1 прилагаемым к нему зондом. Рабочее давление  в приборе Sekundargerat HKU 3:1- для насоса 4 бара и 6 бара для пистолета. Редукционный клапан должен быть установлен на 5 бар. Возможно нанесение безвоздушной установкой 17:1 прилагаемыми зондами. Благоприятное давление 3-4 бара; диаметр дозатора 0Ж,8-0,9 мм. При длительном хранении при температуре ниже 100С, материал приобретает большую тиксотропность, что может прервать процесс распыления. При возвращении к диапазону рабочих температур продукт приобретает при распрыскивании свои привычные качества.

## ОЧИСТКА

Распрысканный материал легко вытирается. Для очистки высохшего материала применяется очиститель (разбавитель) FL, на больших поверхностях возможна очистка струей пара. Не опрыскивать резиновые части; капли, попавшие на  окрашенные поверхности сразу удалить.

## ХРАНЕНИЕ

| Морозоопасность: Рекомендуемая температура хранения: сильно загустевает при низких температурах, перед употреблением довести до рабочей температуры. Срок хранения: УПАКОВКА Банка Банка Канистра Канистра Бочка Бочка | да 150С до 250С, 12 месяцев 1 л. Art-Nr 176.48 H 1 л. Art-Nr 171.25 P 10 л. Art-Nr 179.40 A 10 л. Art-Nr 171.29 T 60 л. Art-Nr 173.96 J 200 л. |
| --- | --- |