Terotex-Wachs

Защита днища

---------------------------

Техническая характеристика

Содержащее растворитель антикоррозионное покрытие для днища автомобиля

Основа: Воск

Характеристика:

Terotex-Wax - содержащее растворитель антикоррозионное покрытие, не содержащее битум, на основе воска с добавлением полимеров и присадками, защищающими от ржавчины. Продукт может наноситься из банки емкостью 1 литр с использованием пистолетов, или из бочки безвоздушным способом. Из-за высокой стойкости материал может наноситься слоем 1-2 мм. Сухая пленка имеет хорошие адгезионные и антикоррозионные свойства.

Область применения:

Terotex-Wachs UBS  применяется на днище автомобиля для дополнительной обработки всех защитных покрытий, на основе, ПВХ, ПВХ/воск, битум/каучук и каучук/смола.

Технические характеристики:

1-л-банка	      бочка

--------		-------

Цвет:				черный	      антрацит

Запах:		типичный запах воска,   нерезкий

Консистенция:		вязко-текучая,    тиксотропная

Плотность:		   ок. 0,8 г/см	      ок.0,87 г/см

Содержание

твердых частиц:		ок. 48 %	      ок. 50 %

Вязкость:			ок. 250 mPa.s	ок.350 mPa.s

Измерительный прибор:	Реометр 15

Измерительная система:		A

Холодовой Тест:		нет трещин и сколов

Хранение:			8 часов -25°C

Дорн:				70 мм

Устойчивость к температурам:	до 100°C не растекается

Устойчивость к коррозии		(Сухой слой (пленка) 50 мм)

Солевой тест DIN 50021:	примерно 400 часов без ржавчины

Тест на влажность DIN 50017:	400 часов без ржавчины

Температура применения:	10°C до 25°C

Температура использования: -25°C до 80°C

краткосрочно (до 1 часа):		100°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Обработка/подготовка:

Поверхности, предназначенные для обработки Terotex-Wachs UBS хорошо очистить, удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими и чистыми от жира, грязи и пыли. Terotex-Wachs UBS наносится только на сухие поверхности.

Подготовка:

Terotex-Wachs UBS наносится только на сухие поверхности. Защитные средства на основе смолы/воска не являются хорошей основой, это может привести к проблеме совместимости и прилипания Terotex-Wachs UBS. Поэтому на новых автомобилях восковая защита снимается паром. На старых автомобилях обратить внимание на ржавчину.

Обработка:

Чтобы предотвратить разбрызгивание капель, опрыскивать перекрестно. После высыхания через сутки автомобиль готов к эксплуатации. Окончательное высыхание происходит через 24-48 часов.

Обработка из бочки:

Для обработки применяется безвоздушная установка 1:17GS с короткой или длинной насадкой зондом (толщина 0,48 мм, давление4bar). Рекомендуемая толщина наносимого слоя ок. 1-1,5 мм.

Обработка из банки 1 литр:

Обработка из банки требует применения пистолета Teroson-UBS-Pistole. Банку нужно потрясти перед обработкой, пока его не станет слышно. Рекомендуемая толщина влажного слоя ок. 0,8 мм, давление ок.3 бар. С использованием этого прибора достигается хорошие результаты обработки без образования тумана.

Обработка из канистры 10-литров:

Для обработки из 10 литровой канистры материал переливается либо в пустую банку емкостью 1 литр, либо в описанный ниже пистолет. Канистру перед употреблением потрясти.

Обработка из пистолета:

Terotex-Wachs UBS может наноситься с помощью пистолета, если употребляется зонд Вентури (16139-SATA). Идеальное давление воздуха ок. 3bar. С этим зондом возможна обработка труднодоступных мест.

Установка для нанесения из бочки:

Для обработки из бочки применяется безвоздушная установка. Безвоздушная установка Teroson Airless-Gerаt 1:17 разработана специально для нанесения из бочки. Давления воздуха на входе 5-6 бар.

Нанесение из бочки:

Нанесение Terotex-Wachs UBS безвоздушным способом предотвращает возникновение воздушных пузырьков и попадание грязи с возникающим туманом, нанесение получается чистым. При распылении с расстояния от 50 см ширина распыления составляет 40 см. С уменьшением этого расстояния сокращается ширина распыления, увеличивая при этом толщину слоя материала.

Внимание!

Не наносить на шарниры, мотор, коробку передач, карданный вал, выхлопную трубу, катализатор, тормозную систему. Пистолет Teroson-UBS-Pistole после использования продуть, емкость и трубку заполнить очистителем+растворителем Reiniger+Verdьnner FL и так оставить до следующего использования. (Изучите инструкцию пистолета!). Хранить при комнатной температуре! При работе с безвоздушной установкой строго соблюдать условия и меры предосторожности!

Очистка:

Капли и туман от распыления удаляются очистителем-растворителем Reiniger+Verdьnner FL. Terotex-Wachs UBS смывается без проблем уайт-спиртом или керосином. Большие поверхности очищаются струей пароочистителя, им же можно перед новым нанесением снимать старый слой.

Хранение:

Морозоопасность:			да

Рекомендуемая температура хранения:	15°C до 25°C

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка:		Банка 1 л,Art.-Nr.114.59F

(D/GB/F/NL)

Канистра 10 л,Art.-Nr.141.85T

(D/GB/F/NL)

Бочка 60 кг,Art.-Nr.120.96Y

(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.