Инструкция по применению

Клей для склейки конвейерных лент

Nilos Topgum TL-PVC

Область применения.

Двухкомпонентный клей для склейки ПУ, ПВХ конвейерных лент, армированных синтетической тканью.

Инструкция по применению:

Подготовка материала:

• температура окружающей среды и склеиваемых поверхностей от 0˚С до +45˚С.

• избегать прямого солнечного света и температуры ниже точки росы (образования конденсационной влаги). Хранить при температуре не выше + 25 ˚С.

• склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми (не обезжиривать - зачищать только механически с помощью металлической щетки или шлифмашинки с наждачным кругом).

• ПУ, ПВХ, ткань необходимо тщательно зачистить так, чтобы не осталось гладких участков, пыль удалить сухим способом.

Приготовление смеси:

Перед нанесением клей Nilos Topgum TL-PVC тщательно перемешать с отвердитeлем TL-PVC (7% от веса клея) не менее 3 минут (клей тиксотропный – при хранении густеет). Смесь употребить в течение 2 часов (жизнеспособность клея).

Нанесение клея:

Соединяемые поверхности покрыть равномерно двумя слоями смеси клея Nilos Topgum TL-PVC с отвердителем TL-PVC каждую. Первый слой должен высохнуть полностью (минимальное время сушки 30 минут). Второй слой сушить около 1 минуты (пока он не достигнет степени слабой липкости – проверка тыльной стороной пальца). При высокой температуре окружающей среды (+25˚С и выше)  время высыхания 2 слоя клея необходимо максимально сократить (20-30 секунд). Во время высыхания слоев клея ёмкость с клеем держать в закрытом виде (для предотвращения образования клеевой пленки).

Плоскости, предназначенные к склейке, наложить одна на другую так, чтобы не могли образоваться воздушные пузыри, а затем сильно прикатать или прижать.

После стыковки ленту оставить в спокойном положении на срок не менее 4-х часов. Лишь по истечении этого времени конвейерную ленту можно подвергать нагрузкам.

ООО «Луидор»

220021, г. Минск, ул. Центральная, 1а, к.40

(017) 242-83-72, 291-27-44, (029) 613-75-73