Инструкция по стыковке и ремонту

многослойных резинотканевых конвейерных лент способом холодной вулканизации.

СТЫКОВКА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Конвейерные ленты, в зависимости от типа, конструкции, прочностных показателей и вида исполнения могут быть состыкованы методами горячей или холодной вулканизации, а также с помощью механических соединений.

СТЫКОВКА МНОГОПРОКЛАДОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ

Стыковка предполагает следующие операции:

- Подготовка оборудования, инструментов, приспособлений.

- Подготовка клея.

- Подготовка рабочего места.

- Разделка концов конвейерной ленты.

- Склейка стыка.

- ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

Для стыковки лент следует использовать следующее оборудование, приспособления, инструменты, материалы: табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1. Инструмент для разделки конвейерных лент.

| № п/п | Артикул | Наименование | Кол -во | Выполняемые операции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Линейка металлическая длиной 1000 мм | 1 | Разметка стыка |  |
| 2 | К 0663 | Мел (восковой карандаш) | 1 | Разметка стыка |  |
| 3 | К 0605 | Регулируемый нож | 2 | Подрезка обкладок и прокладок, бортов ленты |  |
| 5 | К 0622 | Отвертка (длиной 400 мм и шириной рабочей кромки 20 мм) | 2 | Отслоение обкладок и прокладок ленты |  |
| 6 | К 0621 | Кусачки длиной 150 мм | 2 | Отслоение резиновых обкладок и слоев корда |  |
| 7 | Е 0208 (МТМ) К 0646 (клещи) | МТМ (1,6 тонны) с клещами | 1 | Удаление резиновых обкладок и слоев корда |  |
| 8 | К 0725 (обдирной диск) | Электрическая шероховальная машина (1,4 кВт, регулировка оборотов) с обдирочным диском (диам. 125 мм) | 1 | Обдирка резиновых обкладок. |  |
| 9 | К 0619 | Щетка металлическая | 2 | Очистка поверхности стыка |  |
| 10 |  | Пруток металлический (длиной 250 мм) | 1 | Размешивание клея перед употреблением |  |
| 11 | К 0626 | Кисть короткощетинная (размер 12) | 2 | Промазка клеем поверхности стыка |  |
| 12 | К 0615 | Прикаточный ролик (ширина 40 мм) | 2 | Прикатывание стыка, удаление воздуха. |  |
| 13 | К 0616 | Прикаточный ролик (ширина 12 мм) | 2 | Прикатывание ленты для заделки стыкового шва, удаление воздуха. |  |
| 14 | К 0620 | Ножницы (длиной 200 мм) | 1 | Обрезка ворса кисти, ленты для заделки шва |  |

Таблица 2. Стыковочные материалы для склейки  и ремонта конвейерных лент:

| № п/п | Артикул | Наименование | Область применения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н 0259-К | Клей НИЛОС Топгум ТЛ-Т60, 700г | Двухкомпонентный клей на основе полихлоропренового каучука для склейки резинотканевых конвейерных лент не содержащий фторуглеродных соединений |  |
| 2 | Н 0259-Н | Отвердитель ТЛ-Т60, 45 г | К клею НИЛОС ТЛ-Т60 |  |
| 3 | Н 0102 | Лента для заделки стыковых швов ТД | Лента со специальным клеящим слоем для заделки стыковых швов на рабочей и нерабочей стороне конвейерной ленты (2х100х 10 000 мм) |  |

1

- ПОДГОТОВКА КЛЕЯ НИЛОС ТОПГУМ ТЛ-Т60.

Клей должен храниться в таре в том виде, в котором поступил от поставщика и должен быть герметично закупорен. Хранение клея разрешено только в помещении специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от -10 до +25°С на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов.

В случае транспортирования или хранения при минусовых температурах клей может быть использован только после выдержки его при температуре +23±5°С в течение не менее 24 часов.

Клей Нилос Топгум ТЛ-Т60 перед работой смешивается с отвердителем Нилос ТЛ-Т60. Смешение производится в следующем порядке: в чистую сухую посуду наливают необходимое количество клея Нилос Топгум ТЛ-Т60, добавляют отвердитель ТЛ-Т60 из расчета 45 г отвердителя на 700 г клея. Смесь тщательно перемешивают чистой деревянной или металлической лопаткой (прутком) в течение 3 минут. После этого смесь готова к применению и пригодна к употреблению в течение 2-3 часов.

Срок хранения клея Нилос Топгум ТЛ-Т60 и отвердителя Нилос ТЛ-Т60 – 2 года с момента изготовления.

- ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА.

Для конвейеров большой длины ленту стыкуют из нескольких кусков, т.е. в одной ленте получается несколько промежуточных стыков и один замыкающий. Подготовку и склейку промежуточных стыков производят в специально оборудованной мастерской, имеющей стол для подготовки стыка. Подготовку последнего стыка можно также производить в мастерской, а склейку непосредственно на конвейере.

При склейке последнего замыкающего стыка на конвейере в наиболее удобном месте с рабочей ветви конвейера длиной 3-4 м снимают несколько секций роликов. Изготавливают деревянный щит, который должен быть на 200-300 мм шире рамы конвейера и на 1 м длиннее стыка. Щит укладывают на раму конвейера вместо снятых роликоопор.

Производится уборка пыли, при необходимости обеспечивается микроклимат за счет установки специальной палатки, обогрева, вентиляции. На рабочем месте подключают и опробывают работоспособность электроприборов.

4. РАЗДЕЛКА КОНЦОВ ЛЕНТЫ.

Подготовка к разделке ленты.

Если лента долгое время находилась при низкой температуре, то перед подготовкой к стыковке ее необходимо выдержать в течение суток в помещении с температурой не ниже +5°С.

Разделку концов ленты производят при температуре воздуха не ниже +0°С.

Общая длина конвейерной ленты, необходимая для склейки, рассчитывается следующим образом:

- Измеряется или подсчитывается длина, которую должна иметь лента после склейки.

- К этой длине добавляется длина клеевого шва, которая равна: 1,0 Х ширину ленты (длина клеевого шва) + 0,3 Х ширину ленты (для косого среза, проводимого под углом 16˚).

Пример: Чтобы после склейки получить ленту длиной 50 метров (ширина ленты 800 мм) нужно до разделки иметь в наличии конвейерную ленту длиной: 50 000 мм + длина клеевого шва: 1,0х800мм (длина клеевого шва) + 0,3х800 мм (для косого среза) = 50 000 мм + 800 мм + 240 мм  = 51 040 мм.

В случае разделки замыкающего стыка непосредственно на конвейере натяжной барабан отводят в исходное положение. Струбцины стяжного приспособления устанавливают строго перпендикулярно кромкам ленты на расстоянии, превышающем длину стыка на 1,0-1,5 м. Стыкуемые концы накладывают друг на друга внахлест и проверяют параллельность кромок. Затем концы ленты стягивают монтажно-тяговым механизмом (МТМ, арт. Е 0208), укладывают на деревянный щит и закрепляют на нем струбцинами (Рис. 1).

Рис. 1 Подготовка ленты к склейке на щите с зажимом.

2

Перед разделкой ленты ее концы накладывают друг на друга так, чтобы верхняя часть была против направления движения ленты (рис. 3):

Разметка и разделка концов конвейерной ленты.

Наибольшее распространение получил полунахлестной тип стыка (рис. 1) – число ступенек стыка на 1 единицу меньше прокладок в ленте:

Рис. 3. Стыковое соединение конвейерной ленты полунахлестного типа.

На рис. 3 цифрами обозначены:

  - Рабочая обкладка конвейерной ленты (толщиной 2-6 мм);

  - Нерабочая обкладка конвейерной ленты (толщиной 1-3 мм);

  - Тканевые прокладки (прочностью 55-300 н/мм в зависимости от вида прокладки);

  - Износостойкая резина (толщина 1 мм) ленты для заделки стыкового шва Нилос ТД (размеры ленты – 2х100х10000 мм);

  - Клеящий слой (толщина 1 мм) ленты  для заделки стыкового шва Нилос ТД.

Один конец ленты разделывают с рабочей стороны, а другой конец – с нерабочей стороны ленты. Сначала размечают и разделывают нижний конец. (рис. 4).

Верхнюю часть ленты накладывают на разделанную нижнюю так, чтобы кромки ленты точно совпадали и отмечают шариковой ручкой или легким надрезом точки косого среза, отделения прокладок и конца стыка. Верхнюю часть заворачивают и разделывают со стороны нерабочей обкладки (рис. 3).

Контроль: оба конца ленты совмещают, проверяют точность совпадения стыков и ступеней ткани – в случае необходимости подправляют. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы края обоих концов ленты находились на одной прямой.

3

5. СКЛЕЙКА СТЫКА.

Клей НИЛОС ТЛ-Т60 смешивают с отвердителем ТЛ-Т60. На одну банку НИЛОС ТЛ-Т60 (700 г) необходим 1 флакон отвердителя ТЛ-Т60 (45 г). Отвердитель наливают непосредственно в банку с клеем, затем тщательно перемешивают чистой деревянной или металлической лопаткой (прутком) не менее 3 минут (т.к. клей тиксотропный и при хранении быстро густеет). Внимание: Смесь клея с отвердителем должна быть использована в течение 2-х часов. Расход: 1 комплекта клея НИЛОС ТЛ-Т60 (700 г) с отвердителем ТЛ-Т60 (45 г) достаточно для склейки стыка площадью 0,5м2.

Концы ленты смазывают 2 тонкими слоями клея (смесь НИЛОС ТЛ-Т60 с отвердителем ТЛ-Т60). 1-ый слой клея должен высохнуть полностью (время сушки - минимум 30 минут) – при проверке тыльной стороной пальца не должна ощущаться клейкость. Затем наносят 2-й слоя клея (он также должен подсохнуть, однако при совмещении обоих концов должно быть ощущение легкой клейкости). В том случае, если клей ко времени окончания промазывания высох, наносят дополнительный слой.

После предписанной сушки нанесенных слоев клея, верхнюю часть ленты накладывают на нижнюю, при этом, центрируя их, и обращая внимание на то, чтобы линии стыка точно совпадали, а края были на одной прямой.

Совместив обе соединяемые поверхности, место стыковки прикатывают узким роликом 12 мм (арт. К 0616).

Заполнение и перекрытие стыкового зазора.

Конвейерную ленту для удобства вклейки ленты для заделки стыкового шва переворачивают (если позволяет натяжка ленты). Стыковой зазор два раза смазывается смесью НИЛОС ТЛ-Т60 с отвердителем ТЛ-Т60 и просыхает согласно предписанию (Рис. 9). Незадолго до высыхания второго слоя клея, с ленты для заделки стыковых швов НИЛОС ТД снимают защитную пленку и 1 раз смазывают ее соединительный слой (желтого цвета) клеем (НИЛОС ТЛ-Т60 с отвердителем). Дают клею подсохнуть. Нанесенные слои клея перед закладкой ленты в шов должны иметь еще ощущение легкой клейкости на тыльной стороне пальца.

Затем ленту для заделки стыковых швов закладывают в шов (рис. 10) и сначала прижимают ее слегка рукой, а затем как можно сильнее прикатывают роликом (арт. К 0616) (рис. 11).

Рис. 9.  Промазка клеем	       Рис. 10.  Закладка ленты        Рис. 11.  Прикатывание ленты

стыкового шва		                 в стыковой шов	                для заделки стыкового шва

После склейки ленту не менее 4-х часов оставляют в спокойном положении. Лишь по истечении этого времени ленту можно подвергать натяжению.

ООО «Луидор»

220021, г. Минск, ул. Центральная, 1а, к.40

(017) 242-83-72, 291-27-44, (029) 613-75-73

4